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1) Descrição: 

Votomassa IMPERMAX 1000 é uma argamassa polimérica de excelente trabalhabilidade, ótima aderência, resistência a umidade, formulada especialmente para impermeabilização em áreas internas ou externas. 

2) Classificação técnica: 
Votomassa IMPERMAX 1000 é classificada conforme NBR 11905.

3) Composição:
Votomassa IMPERMAX 1000 é uma argamassa polimérica impermeabilizante bicomponente composta de cimento Portland, agregados minerais com granulometria controlada e aditivos químicos, que proporcionam um revestimento com propriedades impermeabilizantes.

4) Recomendado para:
Utilizada na impermeabilização de áreas molhadas ou molháveis como: banheiro, cozinha, área de serviço, lavabos, umidade de rodapé, paredes internas e externas ou com umidade ascendente.  Impermeabilização de subsolos, poços de elevadores, baldrames, fundações, alicerces e rodapés. Elementos estruturais de concreto como: baldrame, cortina e estruturas de concreto armado enterradas como: piscina, tanque e reservatório de água potável. Também é utilizada como base para receber revestimento impermeabilizante cimentício flexível, VOTOMASSA IMPERMAX 7000 FIBRAS.

	NOTA: Para impermeabilização de reservatórios, caixas d´água e piscinas, utilizar sistema duplo: VOTOMASSA IMPERMAX 1000 e VOTOMASSA IMPERMAX 7000 FIBRAS.

5) Substratos recomendados: 
Votomassa IMPERMAX 1000 pode ser utilizada em argamassa de revestimento, contrapiso, concreto armado, e alvenaria de bloco de concreto ou cerâmico sem revestimento.

6) Informações para aplicação:

· A superfície de aplicação deve estar estruturalmente íntegra, umedecida e livre de qualquer tipo de sujeira, partículas soltas, seladores de concreto ou agentes de cura. A temperatura de toda a superfície deve estar entre 5ºC e 27ºC.
· Caso existam trincas na estrutura, elas devem ser tratadas antes da aplicação do produto.
· CONCRETO ARMADO: Remover o desmoldante impregnado na estrutura e executar o tratamento de falhas como bicheiras, ninhos de concretagem e fissuras. Lavar com jato d'água de alta pressão e executar lixamento leve em toda a superfície, para assegurar a limpeza, abertura dos poros e maior rugosidade superficial, serviços fundamentais para a perfeita aderência do produto. Corrigir as armaduras expostas e retirar pontas de vergalhões salientes.
· Em estruturas de armazenamento de água como os reservatórios e piscinas, executar teste de carga integral, no mínimo por 72 horas, para acomodação da estrutura e identificação das falhas que devem ser corrigidas antes da impermeabilização. Qualquer reservatório de água deve possuir mísula estrutural na transição piso/parede.
· Existindo pressão negativa, esta deverá ser tratada adequadamente para que a estrutura possa receber o sistema impermeabilizante. Recomendamos em paredes com jorro d’água.
· ALVENARIA SEM REBOCO: Corrigir previamente eventuais falhas como espaços vazios entre blocos ou peças, blocos quebrados, blocos esfarelando etc. Para o início da impermeabilização as alvenarias (paredes) devem estar finalizadas para a execução simultânea do piso e rodapé.
· ARGAMASSA: A argamassa de regularização de superfície, horizontal ou vertical, deve estar bem aderida à base e com rugosidade adequada. Alertamos que a argamassa de regularização não deve conter cal e/ou hidrofugantes, ter cura mínima de 7 dias, cantos e arestas arredondados e na horizontal sempre possuir caimento mínimo de 0,5% para o(s) ralo(s) nas áreas internas e de 1,0% em áreas externas.
· Durante a aplicação do produto, homogeneizar a mistura manualmente, pelo menos a cada período de 10 a 15 minutos, dependendo das condições ambientais.
· Em áreas abertas ou sob incidência solar, promover a hidratação da superfície impermeabilizada por no mínimo 3 dias consecutivos.
· Para impermeabilizar lajes, marquises, terrações e outras áreas sujeitas a movimentação utilizar opção VOTOMASSA IMPERMAX 7000.
· Na impermeabilização de caixas de água e tanques, aguardar de 7 dias para realizar o teste de estanqueidade, enchê-las e colocá-las em uso.
· Teste de estanqueidade: Segundo a NBR 9574 deve ser realizado o teste de estanqueidade nas áreas impermeabilizadas por 72 horas para testar o desempenho e qualidade do serviço, este teste dever ser feito com lâmina de água e pode ser iniciado após a tempo de liberação do produto.
· Para reservatórios de água potável, deve-se primeiramente lavar a superfície interna da caixa com água em abundância e com uso de vassoura de cerdas macias. A primeira água deve ser descartada.
· As tubulações deverão estar rigidamente fixadas garantindo assim, a perfeita execução dos arremates.
· Nas áreas sujeitas à atuação de lençol freático é necessário tratamento prévio de forma a promover o tamponamento dos pontos de infiltração e estanqueidade à pressão negativa.
· Para reforço de camada impermeabilizante utilizar tela de poliéster ou nylon. A tela precisa ser resinada para que a alcalinidade da argamassa não degrade a mesmo dentro do filme impermeabilizante formado, causando perda de resistência.
· Não recomendado como utilização com barreira de vapor para acabamentos que serão assentados ou instalados em lajes apoiadas no solo, como pisos vinílicos e de madeira. 
· Em estruturas elevadas, sujeitas à maiores movimentações como reservatórios, caixas d’água e piscinas, após 4 a 6 horas da aplicação é obrigatório reforçar o sistema impermeabilizante com a aplicação do VOTOMASSA IMPERMAX 7000, reforçado com tela de poliéster resinada malha 2x2mm.
· Nas áreas frias, após o tempo de liberação da área, o piso cerâmico pode ser assentado diretamente sobre a VOTOMASSA IMPERMAX 1000 com argamassa colante mínimo AC-II, sempre tomando o cuidado para não danificar a camada impermeável formada.
· Em juntas de concretagem, ao redor de ralos e outras regiões críticas, reforce a impermeabilização com tela de poliéster ou nylon instalando-a entre a primeira e a segunda demão.
· Não existe necessidade da utilização de água para mistura. 
· Para aplicação de argamassa de revestimento sobre a camada impermeabilizante é necessária a aplicação de chapisco para ponte de aderência
· O VOTOMASSA IMPERMAX 1000 não pode ficar exposto a intempéries climáticas e ao tráfego de pessoas. Por isso é fundamental a execução de proteção mecânica logo após a retirada da água do teste.
· O VOTOMASSA IMPERMAX 1000 não é recomendado como barreira de vapor para acabamentos que serão assentados/instalados em lajes apoiadas no solo, como pisos vinílicos e de madeira. A aplicação sobre substratos não mencionados requer prévia avaliação no departamento técnico;
· Em estruturas elevadas, sujeitas à maiores movimentações como reservatórios, caixas d'água e piscinas, após 4 a 6 horas é obrigatório reforçar o sistema impermeabilizante com a aplicação de VOTOMASSA IMPERMAX 7000, reforçado com tela de poliéster resinada malha 2 x 2 mm, após a aplicação do VOTOMASSA IMPERMAX 1000, conforme utilização e características da área.
· PROTEÇÃO MECÂNICA: Após o teste de estanqueidade, quando necessário executar proteção mecânica horizontal de argamassa de areia e cimento traço volumétrico de 1:3 e espessura mínima de 2,0cm e na vertical anteriormente a execução do reboco, executar chapisco de traço volumétrico de areia e cimento de 1:2 com VOTOMASSA SUPERFIX na proporção de 1:1 (água e adesivo) na água de amassamento.

7) Ferramentas necessárias para aplicação: 
· Trincha ou vassoura ou pincel;
· Misturador mecânico de hélice de baixa rotação
· Balde para mistura
· EPI’S

8) Mistura: 
O produto é fornecido em embalagem com dois componentes: componente A (resina) e componente B (pó). O componente B (pó) deve ser adicionado aos poucos ao componente A (resina) em recipiente limpo e misturado no mínimo 3 minutos mecanicamente, até obter uma pasta homogênea sem grumos.
Durante a aplicação, misturar manualmente a cada período de 10 a 15 minutos para manter a homogeneidade do produto até o final da aplicação, nunca adicionando água. Não utilizar o produto 40 minutos após homogeneizado. 

9) Aplicação: 
Sobre a superfície saturada de água sem a formação de poças no piso e escorrimentos nas paredes, aplicar a 1ª demão de VOTOMASSA IMPERMAX 1000 com o auxílio de uma trincha, pincel ou vassoura de cerdas macias. 
Aguardar o intervalo entre demãos de 2 a 4 horas e aplicar o consumo recomendado conforme tabela, sempre cruzando as demãos e umedecendo a superfície entre cada demão sempre que ultrapassar o período de secagem recomendado, pois, essa prática melhora a aderência entre as camadas, evitando a delaminação do filme. 
O consumo por demão é de aproximadamente 1,0kg/m². 
Para reforço da camada impermeabilizante utilizar a TELA POLIÉSTER ou NYLON ou produto equivalente. A tela de poliéster precisa ser resinada para que a alcalinidade do cimento não degrade a mesma dentro do filme impermeabilizante formado, causando perda de resistência. Aguardar a cura de 7 dias em estruturas de armazenamento de água como piscinas e reservatórios para realizar o teste de estanqueidade com água. 

10) Limpeza de ferramentas: 
Limpe as ferramentas com água enquanto a argamassa ainda estiver fresca. 

11) Tempo de aplicação e liberação a 25ºC: 
	Propriedade
	Tempo

	Tempo de uso da mistura
	≤ 1 hora

	Tempo de liberação da área
	≥ 3 dias

	Tempo de cura para estruturas como: piscinas e reservatórios de água
	≥ 7 dias

	Tempo mínimo de teste de estanqueidade
	72 horas

	Tempo de cura total
	28 dias

	Intervalo para aplicação entre demãos
	4 a 6 horas

	Número demãos
	2 a 4 demão




12) Consumo¹

	ÁREA
	Consumo (kg/m²)

	Umidade ascendente
	4,0

	Áreas frias
	3,0

	Piscinas, caixas d’água e tanques
	2,0(2)



1) Para locais com pressão hidrostática utilizar um consumo mínimo de 4,0kg/m².
2) Base para aplicação de VOTOMASSA IMPERMAX 7000

13) Espessura

	Consumo (kg/m²)
	Espessura (mm)

	2,00
	1,40

	4,00
	2,80






14) Desempenho¹

	
	Ensaios
	Unidade
	Parâmetro

	1
	Teor de cloretos da mistura
	%
	≤ 1,0

	2
	Aderência aos sete dias de cura
	MPa
	≥ 0,50

	3
	Estanqueidade à água sob pressão positiva
	MPa
	Estanque até a pressão de ≥ 0,25

	4
	Estanqueidade à água sob pressão negativa
	MPa
	Estanque até a pressão de ≥ 0,10

	5
	Variação de consistência após 60 min em relação a mistura no tempo inicial
	%
	≤ 35,0

	6
	Potabilidade de água (Portaria 518 do Ministério da saúde)
	-
	satisfatório



1) Esses valores foram obtidos com ensaios realizados em laboratório, e podem variar em função das condições de aplicação. Produto conforme NBR 11905.

As especificações estão sujeitas a mudanças sem notificação prévia. Os resultados indicados são típicos, porém refletem os procedimentos usados para os testes. O desempenho real irá depender dos métodos de instalação e das condições do local de trabalho.

15) Armazenamento
As caixas devem ser armazenadas sobre estrados, em local coberto, seco, arejado e distantes no mínimo 30 cm da parede e 4 caixas de altura.
16) Apresentação
Caixas de 18kg (A+B) sendo componente A (resina): 4,00kg e componente B (Pó): 14,00kgh

	
	h (cm
	w (cm)
	L (cm)
	Peso Bruto
	Classificação fiscal
	ONU¹

	w
L

	21,0
	28,0
	28,0
	19,2
	3214.90.00
	N.A


1) Produtos não enquadrados na resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos


17) Validade
12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se respeitadas as condições de armazenamento. 

18) Transporte e segurança:

	Transporte
	votomassa IMPERMAX 1000 não está enquadrada na portaria de transporte de produtos perigosos (Resolução ANTT no. 420 de 12/02/2004).

	Manuseio
	Utilizar EPI's adequados: luvas e botas impermeáveis, óculos de segurança química. Evitar contato com a pele e olhos; o contato prolongado com a pele pode causar dermatites. Não beber, comer ou fumar durante o manuseio; lavar as mãos depois do trabalho.

	Fogo
	Produto não inflamável e não explosivo.

	Toxicidade
	Produto não considerado tóxico, porém impróprio para o consumo humano.

	Segurança
	Para mais detalhes, consultar a Ficha de Segurança do produto.



Para maiores informações e Ficha de informações de segurança de produto químico (FISPQ) consulte em www.mapadaobra.com.br

SAC | Serviço de Atendimento ao Consumidor
0800 701 9898

19) Referências Normativas
NBR 11905 Argamassa polimérica industrializada para impermeabilização
NBR 12170 – Potabilidade de água aplicável em sistemas de impermeabilização
NBR 9575 - Impermeabilização – Seleção e projeto
# Conteúdo protegido, não compartilhar sem autorização.

# Conteúdo protegido, não compartilhar sem autorização.

# Conteúdo protegido, não compartilhar sem autorização.

Esta ficha técnica está sujeita a alterações sem aviso prévio.
Consulte a versão mais recente em www.mapadaobra.com.br
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